干法刻蚀

对准标记(刻Si)

一、实验目的和要求

1、了解干法刻蚀的基本原理及工艺流程。

2、掌握干法刻蚀样品前后处理的方法。

3、掌握用显微镜镜检样品及台阶仪测台阶深度的方法。

二、干法刻蚀实验原理

##### 干法刻蚀是指以气体为主要媒体的刻蚀技术，不需要液体化学品或冲洗，晶圆在干燥状态进出系统。刻蚀种类主要包括：感应耦合等离子体刻蚀（ICP）和反应离子刻蚀（RIE）。

##### 干法刻蚀过程是一系列复杂的物理过程和化学反应过程。化学刻蚀过程可简单归纳为放电过程中产生的自由基、亚稳态粒子和原子等与基片发生化学反应，产生易挥发物质。物理刻蚀过程可简单归纳为加速离子对基片表面进行撞击，将基片表面的原子溅射出来，达到刻蚀的目的。物理过程对化学过程有很重要的辅助作用。以二氧化硅刻蚀为例：

##### 化学刻蚀过程为：SiO2(固)+4F-→SiF4↑(气) +O2↑(气)

##### 图1为刻蚀装置示意图。刻蚀采用的原料气体从进气口充入刻蚀腔室，在射频电源提供的交变电场中原料气体产生放电现象，进入等离子态。反应室内的电极电压提供的偏置电压使得等离子体能够垂直作用于基片，并与基片发生化学反应和物理反应，生成可挥发的气态物质。这些挥发气体由机械泵从出气口抽出。

SSOx，COxFy

O*

SiF4

F*

入气口

出气口

射频功率

直流自偏

等离子体区

SiO2

掩膜

掩膜

图1、干法刻蚀装置示意图

三、实验步骤

1、设备介绍： N550刻蚀机，适合 4英寸以下硅片。

1、装载样品：实验采用样品为前两次实验的完成后的二氧化硅/硅片。把样品放进样品室，load 样品，并抽真空。

2、产生刻蚀气体：打开射频电源，对原料气进行射频发光放电，通过粒子碰撞，分裂或电离产生刻蚀环境所需要的气体。

3、刻蚀：根据设定好的参数，运行程序开始刻蚀。

表1、干法刻蚀Si工艺条件

| O2 | 2 sccm |
| --- | --- |
| SF6 | 3 sccm |
| HBr | 97 sccm |
| 压强 | 5 Pa |
| 功率 | 上电极：500W 下电极：80W |
| 时间 | 60 秒 |

4、取样品：刻蚀完成后关闭射频电源。当样品室的压强降下后，打开样品室上盖取出样品。

5、测试刻蚀深度：工艺工程师讲解

（a）测试仪器：数字显微镜，台阶仪

（b）测试方法：同图2

1

2

5

4

3

图2、 9点测试的测试点分布

（c）测试结果：

表2、刻蚀工艺实验测试结果

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 （Å） | ϭ（Å） | 片内 均匀性% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Si+光刻胶深度（Å） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si刻蚀深度（Å） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光刻胶刻蚀厚度（Å） |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、样品后处理：

- 湿法去胶工艺：两次丙酮+一次酒精（准备+工艺工程师讲解约15分钟）

表3湿法去胶工艺参数

| 丙酮 | 3 min |
| --- | --- |
| 丙酮 | 1 min |
| 酒精 | 1 min |

（d）氮气吹干后烘箱100℃烘10分钟。（烘干+降温约15分钟）

四、实验数据分析与思考

1、计算得到Si刻蚀速率、光刻胶的刻蚀速率，以及两者的选择比。

2、分析光刻胶在刻蚀过程中的作用。