作业1

- Fe3C为正交晶系，a=0.4518nm,b=0.5069nm, c=0.6736nm, 试用倒易点阵的方法计算其（121）的晶面间距。

- 什么是衍射指数？请判断下列晶面中，哪些晶面是属于[011]晶带？(001), (011), (111), (211), (021), (131), (100), (311), (221), (123), (511)。

- 请推导面心点阵及金刚石结构的消光规律。并以此证明对于Si晶体，为什么没有(001)、(002)、(222)、(420)等衍射峰，而有(004)衍射峰？（金刚石结构是由两个面心立方沿[1 1 1]方向平移1/4对角线长度而成，面心立方(fcc)包含的格点是(0,0,0)、(1/2,1/2,0)、(1/2,0,1/2)、(0,1/2,1/2)）

- 一个元素的特征射线能否激发出同元素同系列的荧光辐射，例如：用CuK激发出CuK荧光辐射，或用CuK激发出CuK荧光辐射？为什么？用CuK可否激发CuL发出荧光辐射？试计算波长为0.154nm(CuK)和0.071nm(MoK)的X射线频率和每个量子的能量。其中：普朗克常数h=6.63x10-34JS.

- 连续X射线和特征X射线是如何产生的？什么是俄歇效应和荧光辐射？利用XRD分析方法如何测定应力？XRF方法为什么能检测器件薄膜中的成分及元素含量？